ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ ШИННЫЕ 
КЛАССА ТОЧНОСТИ С

ГОСТ 7787-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| БОЛТЫ ШИННЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ С Конструкция и размеры Deep countersunk head bolts, product grade C. Construction and dimensions. | ГОСТ 7787-81* Взамен ГОСТ 7787-72 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 января 1981 г. № 3 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.86 № 1642 срок действия продлен

до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на болты шинные класса точности С с номинальным диаметром резьбы 10 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Таблица 1

мм

| Длина болта l | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина резьбы b | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |

Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы d = 10 мм, длиной l = 60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 8g, класса прочности 4.8:

Болт М10´60 ГОСТ 7787-81

3. Резьба - по ГОСТ 24705-81, шаг резьбы - крупный. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148-86. Концы болтов - но ГОСТ 12414-66.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1. 2).

3а. Допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовлять болты с полем допуска резьбы 6е.

3б. Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.2-82.

3а, 3б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

4. Диаметр гладкой части стержня d1 примерно равен среднему диаметру резьбы или равен номинальному диаметру резьбы.

5. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

Механические свойства болтов должны соответствовать классу прочности 4.8.

Болты изготовляют без покрытия.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Теоретическая масса болта указана в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Номинальная длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг | Номинальная длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 30,50 | 90 | 50,04 |
| 55 | 32,94 | 100 | 54,92 |
| 60 | 35,39 | 110 | 59,81 |
| 65 | 37,83 | 120 | 64,69 |
| 70 | 40,27 | 130 | 69,58 |
| 75 | 42,71 | 140 | 74,46 |
| 80 | 45,16 | 150 | 79,35 |